哈尔滨理工大学荣成学院第二届“恒宇杯”金相技能大赛

暨第十三届全国大学生金相技能大赛选拔赛竞赛规则

(2024年 04 月 01日发布)

一、竞赛流程

大赛为决赛一个阶段进行。

计划参加决赛阶段比赛的选手需按时办理报名手续，并及时组织平时训练以参加决赛。

决赛至少应该有 20 名 (含) 以上选手参加。

鼓励开设有金相制样相关实验课程的专业的学生及对此感兴趣的广大学生参加校内预赛。

决赛可以分组进行，决赛阶段选手出场顺序按报名顺序排定。

二、比赛样品、设备及耗材

预赛阶段的比赛样品、设备及耗材由预赛组织者自行确定。

竞赛委员会在不迟于每一届大赛复赛开赛前一个月公布四种样品 (包括对样品进行的必要描述)，并指定一种为决赛样品。

三、比赛办法

决赛阶段比赛办法为：

(1) 参赛选手需在开赛前10分钟到达检录处签到，领取样品并选取金相砂纸；

(2) 开赛前5 分钟，选手进入磨样室，提前将水磨砂纸安装好；在工作人员宣布开始后即可开始比赛；

(3) 选手需在 30 分钟内对样品的指定端面 (未刻有样品编号的一端) 完成磨制、抛光、浸蚀等工序，最终制备出供评委评分的样品；

(4) 比赛结束前5 分钟，工作人员将予以提醒；

(5) 工作人员宣布比赛结束时，所有选手应立即停止操作，并将样品交给工作人员。

(6) 评审委员会按照《哈尔滨理工大学金相技能大赛评审工作条例》进行评分。

在比赛过程中，选手需遵守以下规定：

(1) 选手可以自由选择手磨 (干磨) 或机磨 (湿磨) 甚至机磨加手磨的混合方式对样品进行粗磨和细磨；选手可以用水磨砂纸进行手磨，也可以用干磨砂纸上进行机磨。因条件所限，比赛期间不允许在加水条件下进行手磨或在不加水条件下进行机磨。

(2) 比赛提供若干型号的水磨砂纸和干磨砂纸供选手选用，选手需在签到处一次性选择、领取砂纸。每位选手最多只能选择 6 张砂纸。进入磨样室后，选手不得要求补领或换领砂纸。

(3) 抛光布由工作人员在赛前统一安装。比赛过程中，如因操作不当等原因导致抛光布破损，选手可向工作人员申请更换抛光布，但不另行补时 (不扣分)。

(4) 样品经抛光、浸蚀后，需进行清洗烘干后方可使用显微镜观察。

(5) 比赛过程中样品丢失，可以申请领用新样品继续比赛，但不另行补时 (需扣分)。

(6) 选手不得携带任何自备的辅助实验工具 (包括耗材、器皿等) 进入赛场。

(7) 经竞赛委员会批准，承办单位根据比赛场地的实际情况制定的不违反本规则的其他规定 (需不迟于复赛开赛前 15天发布)。

四、评分标准

预赛及决赛采用统一的评分标准：

| 评分项目 | 要 求 | 类 别 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金相图像 质量 (80 分) | 组织正确与 组织清晰度 (40 分) | 几乎看不清组织 | 0 ~ 4 分 |
|  |  | 可以辨别部分组织、很不清晰 | 5 ~ 12 分 |
|  |  | 组织可勉强辨别，不够清晰 | 13 ~ 20 分 |
|  |  | 组织正确、组织比较清晰 | 21 ~ 32 分 |
|  |  | 组织正确、组织很清晰 | 33 ~ 40 分 |
|  | 划 痕 (20 分) | 低倍粗大划痕 3 条以上且交叉 | 0 ~ 5 分 |
|  |  | 低倍粗大划痕 2 条或高倍细划痕数量很多(4 ~ 5 个视场可见) | 6 ~ 9 分 |
|  |  | 低倍粗大划痕 1 条或高倍细划痕数量较多 (2~ 3 个视场可见) | 10 ~ 13 分 |
|  |  | 无低倍粗大划痕，高倍细划痕数量较少(1 个视场可见) | 14 ~ 17 分 |
|  |  | 无低倍粗大划痕，高倍细划痕数量很少或没有 | 18 ~ 20 分 |
|  | 假 象 (20 分) | 假象较多 | 0 ~ 8 分 |
|  |  | 假象较少 | 9 ~ 14 分 |
|  |  | 基本没有假象 | 15 ~ 20 分 |
| 样品表面 质量 (10 分) | 宏观划痕及 样品清洁程度 (5 分) | 污迹、坑点、宏观划痕多 | 0 ~ 1 分 |
|  |  | 污迹、坑点、宏观划痕中等 | 2 ~ 3 分 |
|  |  | 污迹、坑点、宏观划痕少或没有 | 4 ~ 5 分 |
|  | 观察面平整度 (4 分) | 有明显坡面 | 0 ~ 2 分 |
|  |  | 坡面小基本平整 | 3 分 |
|  |  | 很平整 | 4 分 |
|  | 样品磨面 倒角 (1 分) | 目测，视倒角质量给分 [标准倒角为 (0.5 ~ 1) mm  45] | 0 ~ 1 分 |
| 操作规范* (10 分) | 引导学生良 好实验习惯 | 评分标准另行制定 |

本标准列出了比赛期间现场评委可以在集体讨论基础上直接扣分的所有操作。

不在本标准内的操作原则上现场评委不予直接扣分。在选手出现了未列在本标准中

但属于以下几种情况之一的操作时，现场评分组将在共同讨论的基础上，参照本标准给

出扣分建议，报评审委员会主任委员最终决定是否扣分：

(1) 严重违反竞赛规则的操作；

(2) 可能导致身体受到严重伤害的操作；

(3) 可能导致设备、仪器严重损坏的操作；

(4) 可能导致耗材、能源等严重不合理消耗的操作；

(5) 存在严重安全隐患的不良操作习惯。

一、样品磨制环节 (累计最多扣 3 分)

 伏在案头操作，人的头部与预磨机基本处在一个水平面 (扣 1 分)

 机磨时样品飞出 (扣 0.5 分，只扣一次)

 用手或其他物品按旋转中的研磨盘 (扣 0.5 分)

 机磨时不加水或干磨时加水 (扣 0.5 分)

 离开工位时不关闭水源、电源 (扣 0.5 分)

二、样品抛光及腐蚀环节 (累计最多扣 4 分)

 伏在案头操作，人的头部与抛光机基本处在一个水平面 (扣 1 分)

 用手或其他物品按旋转中的抛光盘 (扣 0.5 分)

 抛光机旋转工作时在抛光盘上涂抛光膏 (扣 0.5 分)

 抛光时样品飞出 (扣 0.5 分，只扣一次)

 使用腐蚀剂、酒精进行抛光 (扣 0.5 分)

 手拿棉球直接蘸取腐蚀剂腐蚀 (扣 0.5 分)

 手拿试样未倾斜导致腐蚀剂流到手上 (扣 0.5 分)

 将腐蚀液倒进水池 (扣 0.5 分)

 用完吹风机后未关电源 (扣 0.5 分)

三、显微镜观察环节 (累计最多扣 3 分)

 未进行显微镜观察操作 (扣 3 分)

 手直接拨拉物镜镜头 (扣 1 分)

 湿手操作显微镜 (扣 0.5 分)

 湿样品直接置于显微镜下观察 (扣 0.5 分)

 观察过程中用手在载物台上直接推动试样 (扣 0.5 分)

四、其 他

 占用他人工位 (扣 1 分)

 在赛场内有严重影响其他选手正常操作、正常运动的行为 (视情节严重程度扣 0.5

分或 1 分)

 比赛结束时尚未完成工位复原 (包括未取出砂纸、抛光布；工位未整理；显微镜

未复位等) (视情节严重程度扣 0.5 分或 1 分)

 大赛为每位选手提供的耗材为：10 个棉球、40 ml 酒精、40 ml 腐蚀剂、2.5 g 抛

光膏。选手在比赛过程中可以随时要求增加耗材，但每增加一项扣 0.5 分。

 选手如果在候场时即开始样品倒角操作，经确认后直接取消比赛资格。

五、奖项设置

1. 大赛为参赛选手设置一等奖、二等奖、三等奖。

  一等奖获奖者从预选人中按最终成绩由高到低排序产生。最终成绩相同时，采取加赛制。

  二等奖和三等奖获奖者在不包括一等奖获奖者在内的其他所有参赛选手中按最终成绩由高到低排序产生。最终成绩相同时，采取加赛制。

  参加预赛选手总数不超过 300人 (含) 的情况下，一等奖、二等奖和三等奖获奖人数上限分别为 6人、9人、12人。 

2. 经竞赛委员会批准，大赛组织委员会可自行设置其他奖项 (评奖方法另行颁布)。

六、附 则

本规则由竞赛委员会于2024 年04月制定。

竞赛委员会对本规则拥有最终解释权。